
**Ferrit pottemagneter med gevindbøsning**



1


1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | D mm. | H mm. | L mm. | M | Holdekraft | Vægt  gr. | Max  Temperatur°C |
| 31.021 | 10 | 4.5 | 11.5 | M3 | N4\* | 3 | 200 |
| 31.022 | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | N10\* | 4 | 200 |
| 31.023 | 16 | 4.5 | 11.5 | M3 | N18\* | 6 | 200 |
| 31.024 | 20 | 6 | 13 | M3 | N30\* | 11 | 200 |
| 31.025 | 25 | 7 | 15 | M4 | N40\* | 20 | 200 |
| 31.026 | 32 | 7 | 15 | M4 | N80\* | 31 | 200 |
| 31.027 | 36 | 7.7 | 16 | M4 | N100\* | 42 | 200 |
| 31.028 | 40 | 8 | 18 | M5 | N125\* | 59 | 200 |
| 31.029 | 47 | 9 | 17 | M4 | N180\* | 86 | 200 |
| 31.030 | 50 | 10 | 22 | M6 | N220\* | 111 | 200 |
| 31.031 | 57 | 10.5 | 22.5 | M6 | N280\* | 153 | 200 |
| 31.032 | 63 | 14 | 30 | M8 | N350\* | 245 | 200 |
| 31.033 | 80 | 18 | 34 | M10 | N600\* | 499 | 200 |
| 31.035 | 100 | 22 | 43 | M12 | N900\* | 956 | 200 |
| 31.036 | 125 | 26 | 50 | M16 | N1300\* | 1720 | 200 |

\*10N ~ 1kg. Holdekraft.

Oplyst holdekraft er altid målt ved optimale betingelser.

1


**Ferrit pottemagneter med indvendigt gevind**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | D mm. | H mm. | K mm. | M | Holdekraft | Vægt  gr. | Max Temperatur°C |
| 31.237 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | N36\* | 18 | 200 |
| 31.238 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | N75\* | 29 | 200 |
| 31.239 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | N90\* | 53 | 200 |
| 31.240 | 50 | 10 | 12 | M6 | N170\* | 94 | 200 |
| 31.241 | 63 | 14 | 13 | M8 | N290\* | 206 | 200 |
| 30.024 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | N550\* | 466 | 200 |

\*10N ~ 1kg. Holdekraft.

Oplyst holdekraft er altid målt ved optimale betingelser.

**Ferrit pottemagneter uden gevind**

****


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | D mm. | H mm. | Holdekraft | Vægt  gr. | Max Temperatur°C |
| 31.001 | 10 | 4.5 | N4\* | 2 | 200 |
| 31.002 | 13 | 4.5 | N10\* | 3 | 200 |
| 31.003 | 16 | 4.5 | N18\* | 5 | 200 |
| 31.004 | 20 | 6 | N30\* | 10 | 200 |
| 31.005 | 25 | 7 | N40\* | 18 | 200 |
| 31.006 | 32 | 7 | N80\* | 29 | 200 |
| 31.007 | 36 | 7.7 | N100\* | 39 | 200 |
| 31.008 | 40 | 8 | N125\* | 55 | 200 |
| 31.009 | 47 | 9 | N180\* | 84 | 200 |
| 31.010 | 50 | 10 | N220\* | 102 | 200 |
| 31.011 | 57 | 10.5 | N280\* | 141 | 200 |
| 31.012 | 63 | 14 | N350\* | 226 | 200 |
| 31.013 | 80 | 18 | N600\* | 468 | 200 |
| 31.013 | 100 | 22 | N900\* | 915 | 200 |
| 31.014 | 125 | 26 | N1300\* | 1680 | 200 |

\*10N ~ 1kg. Holdekraft.

Oplyst holdekraft er altid målt ved optimale betingelser.

2

1


**Ferrit pottemagneter med undersænket hul**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr.  1  1 | D mm. | H mm. | d1  mm. | d2 mm. | Holdekraft | Vægt  gr. | Max  Temperatur°C |
| 31.220 | 16 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | N14\* | 4 | 200 |
| 31.221 | 20 | 6 | 4.1 | 9.4 | N27\* | 9 | 200 |
| 31.222 | 25 | 7 | 5.5 | 11.5 | N36\* | 17 | 200 |
| 31.223 | 32 | 7 | 5.5 | 11.5 | N72\* | 27 | 200 |
| 31.224 | 40 | 8 | 5.5 | 11.5 | N90\* | 52 | 200 |

\*10N ~ 1kg. Holdekraft.

Oplyst holdekraft er altid målt ved optimale betingelser.

**Ferrit pottemagneter med bolt hul**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr.  1  1 | D mm. | H mm. | d1  mm. | d2 mm. | Holdekraft | Vægt  gr. | Max  Temperatur°C |
| 31.230 | 50 | 10 | 8.5 | 22 | N180\* | 85 | 200 |
| 31.231 | 63 | 14 | 6.5 | 24 | N290\* | 197 | 200 |
| 31.232 | 80 | 10 | 6.4 | 32 | N450\* | 235 | 200 |
| 801064 C | 80 | 18 | 6.5 | 11.5 | N540\* | 458 | 200 |
| 31.233 | 83 | 18 | 10.5 | 32 | N600\* | 444 | 200 |

\*10N ~ 1kg. Holdekraft.

Oplyst holdekraft er altid målt ved optimale betingelser.