**NdFeB pottemagneter gummibelagt med gevindbøsning**





1

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | D mm. | H mm. | L mm. | d mm. | M | Holdekraft | OverfladeFarve | Vægtgr. | MaxTemperatur°C |
| 22.6/AM4 | 22 | 6 | 11.5 | 8 | M4 | N50\* | Sort | 13 | 60 |
| 31.6.6/AM4 | 31 | 6 | 11.5 | 8 | M4 | N75\* | Sort | 22 | 60 |
| 43NDGBM4 | 43 | 6 | 10.5 | 8 | M4 | N85\* | Sort | 30 | 60 |
| 66NDGBM5H | 66 | 8.5 | 15 | 10 | M5 | N180\* | Sort | 105 | 80 |
| 88NDGBM8 | 88 | 8.5 | 17 | 12 | M8 | N420\* | Sort | 192 | 80 |

\*10N ~ 1kg. Holdekraft.

Oplyst holdekraft er altid målt ved optimale betingelser.

1

**NdFeB pottemagneter gummibelagt med indvendigt gevind**

****

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | D mm. | H mm. | M | Holdekraft | OverfladeFarve | Vægtgr. | Max Temperatur°C |
| 22.6/M4 | 22 | 6 | M4 | N50\* | Sort | 9 | 60 |
| 31.6.6/M4 | 31 | 6 | M4 | N75\* | Sort | 21 | 60 |
| 43NDGB | 43 | 6 | M4 | N85\* | Sort | 29 | 60 |
| 66NDGB | 66 | 8.5 | M5 | N180\* | Sort | 100 | 80 |
| 88NDGBM6 | 88 | 8.5 | M6 | N420\* | Sort | 186 | 80 |

\*10N ~ 1kg. Holdekraft.

Oplyst holdekraft er altid målt ved optimale betingelser.

2

1

**NdFeB pottemagneter gummibelagt med gevindbøsning**

** **

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | D mm. | H mm. | h mm. | Holdekraft | OverfladeFarve | Vægtgr. | Max Temperatur°C |
| 22.4.6 | 22 | 6 | 3.5 | N35\* | Sort | 8 | 60 |
| 31.6.6 | 31 | 6 | 3.5 | N75\* | Sort | 20 | 60 |
| 43.7.6 | 43 | 6 | 4.2 | N85\* | Sort | 27 | 60 |
| 57.8.7.6 | 57 | 7.6 | 3.3 | N175\* | Sort | 77 | 80 |
| 66.5.5.8.5 | 66 | 8.5 | 3.2 | N210\* | Sort | 100 | 80 |

\*10N ~ 1kg. Holdekraft.

Oplyst holdekraft er altid målt ved optimale betingelser.

2

1