Lamineret magnetbånd

| Hvidt/farvet magnetbånd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | Holdekraft Gram/cm2 |
| 200.051 | 0.60 | 15 | 30 | 26 |
| 200.052 | 0.60 | 20 | 30 | 26 |
| 200.053 | 0.60 | 25 | 30 | 26 |
| 200.054 | 0.60 | 30 | 30 | 26 |
| 200.055 | 0.60 | 35 | 30 | 26 |
| 200.056 | 0.60 | 40 | 30 | 26 |
| 200.057 | 0.60 | 50 | 30 | 26 |
| 200.051/85 | 0.85 | 15 | 10 | 44 |
| 200.052/85 | 0.85 | 20 | 10 | 44 |
| 200.053/85 | 0.85 | 25 | 10 | 44 |
| 200.054/85 | 0.85 | 30 | 10 | 44 |
| 200.055/85 | 0.85 | 35 | 10 | 44 |
| 200.056/85 | 0.85 | 40 | 10 | 44 |
| 200.057/85 | 0.85 | 50 | 10 | 44 |

| Natur/selvklæbende magnetbånd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | Type |
| 200.041 | 0.75 | 12.5 | 30 | Natur |
| 200.042 | 0.75 | 19 | 30 | Natur |
| 200.043 | 0.75 | 25 | 30 | Natur |
| 200.044 | 1.50 | 12.5 | 30 | Natur |
| 200.045 | 1.50 | 19 | 30 | Natur |
| 200.046 | 1.50 | 25 | 30 | Natur |
| 200.030 | 1.00 | 10 | 10 | Selvklæb. |
| 200.031 | 0.75 | 12.5 | 30 | Selvklæb. |
| 200.032 | 0.75 | 19 | 30 | Selvklæb. |
| 200.033 | 0.75 | 25 | 30 | Selvklæb. |
| 200.034 | 1.50 | 12.5 | 30 | Selvklæb |
| 200.035 | 1.50 | 19 | 30 | Selvklæb. |
| 200.036 | 1.50 | 25 | 30 | Selvklæb. |

1

1

Ovenstående ruller findes i følgende farver:

Gul: Farvekode 002 - Blå: Farvekode 003 - Sort: Farvekode 004 - Grøn: Farvekode 005 - Rød: Farvekode 006

Farvekoden sættes efter art. nr.

Eks: 200.052/85/003

Udskæring af ruller udføres mod mindre tillæg.

Div. magnetbånd

| Anisotropisk magnetbånd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | Farve |
| 200.081 | 3 | 8.5 | 50 | Natur |
| 200.082 | 4 | 12 | 50 | Natur |
| 200.083 | 6 | 9 | 50 | Natur |

| C-Profil magnetbånd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | Farve |
| 200.061 | 1 | 10 | 50 | Natur |
| 200.062 | 1 | 15 | 50 | Natur |
| 200.063 | 1 | 20 | 50 | Natur |
| 200.064 | 1 | 25 | 50 | Natur |
| 200.065 | 1 | 30 | 50 | Natur |
| 200.066 | 1 | 40 | 50 | Natur |
| 200.067 | 1 | 50 | 50 | Natur |

1

1