**Lamineret magnetfolie**



|  |
| --- |
| Hvid magnetfolie |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | HoldekraftGram/cm2 |
| 705.102/000 | 0.50 | 1200 | 20 | 19 |
| 705.103/000 | 0.30 | 1000 | 20 | ?? |
| 705.108/000 | 0.50 | 615 | 30 | 19 |
| 705.113/000 | 0.60 | 615 | 10 | 26 |
| 705.114/000 | 0.60 | 615 | 30 | 26 |
| 705.116/000 | 0.60 | 1000 | 20 | 26 |
| 705.124/000 | 0.75 | 1000 | 10 | 41 |
| 705.129/000 | 0.85 | 615 | 30 | 44 |
| 705.131/000 | 0.85 | 615 | 10 | 44 |
| 705.133/000 | 0.85 | 1000 | 10 | 46 |
| 705.140/000 | 1.10 | 615 | 10 | 57 |
| 705.141/000 | 1.10 | 615 | 15 | 57 |
| 705.142/000 | 1.10 | 1000 | 10 | 57 |

|  |
| --- |
| Farvet magnetfolie |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | HoldekraftGram/cm2 |
| 705.021/002 | 0.75 | 615 | 10 | 41 |
| 705.021/003 | 0.75 | 615 | 10 | 41 |
| 705.021/004 | 0.75 | 615 | 10 | 41 |
| 705.021/005 | 0.75 | 615 | 10 | 41 |
| 705.021/005 | 0.75 | 615 | 10 | 41 |
| 705.021/006 | 0.75 | 615 | 10 | 41 |

1

1

**Natur magnetfolie**



|  |
| --- |
| Natur magnetfolie |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | HoldekraftGram/cm2 |
| **Semi-anisotropisk magnetfolie (Standard)** |
| 705.002/031 | 0.40 | 615 | 30 | 19 |
| 705.004/031 | 0.40 | 1000 | 20 | ?? |
| 705.008/031 | 0.50 | 615 | 30 | 19 |
| 705.010/031 | 0.50 | 1000 | 20 | 26 |
| 705.023/031 | 0.75 | 615 | 30 | 26 |
| 705.027/031 | 0.80 | 1000 | 10 | 26 |
| 705.038/031 | 1.00 | 615 | 15 | 41 |
| 705.054/031 | 1.50 | 1000 | 10 | 44 |
| 705.055/031 | 2.00 | 1000 | 2 | 44 |
| **Anisotropisk magnetfolie (Stærkere, magnetisk på 2 sider)** |
| 708.008/131 | 0.50 | 615 | 30 | 34 |
| 708.023/131 | 0.75 | 615 | 20 | 55 |
| 708.038/131 | 1.00 | 615 | 15 | 71 |
| 708.052/131 | 1.50 | 615 | 10 | 85 |
| 708.056/131 | 2.00 | 615 | 7 | 100 |
| 708.701/131 | 0.50 | 420 | 40 | 34 |
| 708.703/131 | 1.00 | 420 | 20 | 71 |
| 708.704/131 | 1.50 | 420 | 15 | 85 |
| 708.705/131 | 2.00 | 420 | 10 | 100 |

|  |
| --- |
| Selvklæbende magnetfolie |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | HoldekraftGram/cm2 |
| 705.008/030 | 0.50 | 615 | 30 | 26 |
| 705.023/030 | 0.75 | 615 | 30 | 44 |
| 705.054/030 | 1.50 | 1000 | 10 | 75 |

1

1

**Jernvinyl og jernkarton**



|  |
| --- |
| Jernvinyl |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | Farve |
| 705.460/000 | 0.30 | 1200 | 20 | Hvid |

|  |
| --- |
| Jernkarton |
| Art. nr. | Tykkelse mm. | Bredde mm. | Længde m. | Farve |
| 200.076 | 0.22 | 800 | 10 | Hvid |
| 200.077 | 0.22 | 800 | 1,1 | Hvid |
| 200.071 | 0.70 | 800 | 1,1 | Hvid |
| 200.071/A4 | 0.70 | 200 | 0,29 | Hvid |

1

1